Влияние концентрации реагентов и компонентов каталитической системы на скорость реакции гидрокарбометоксилирования циклогексена

Воробьев А.А., Баташев С.А., Севостьянова Н.Т., Сурская С.А., Тульский государственный педагогический университет  им. Л.Н. Толстого 
Научный руководитель: профессор Аверьянов В. А.

В настоящей работе представлены результаты систематического исследования модельной реакции гидрокарбометоксилирования циклогексена, лежащей в основе получения различных фармацевтических препаратов:

,

где cat – каталитическая система Pd(OAc)2 – PPh3 – п-толуолсульфокислота (TsOH).

Реакция, катализируемая подобной системой, представляет собой исключительно сложную физико-химическую систему, являющуюся функцией концентрации шести участников (концентрации трёх реагентов и трёх компонентов каталитической системы) [1, 2], что в значительной степени осложняет задачу разработки её кинетической модели как инструмента последующего проектирования и оптимизации реакционного узла гидрокарбалкоксилирования.

С целью выявления влияния концентраций реагентов и компонентов каталитической системы на скорость реакции было проведено шесть серий экспериментов с варьированием в пределах каждой серии концентрации одного из участников реакции при постоянстве концентраций остальных.

Показано, что реакция имеет первый порядок по циклогексену и ацетату палладия, а зависимости скорости реакции от РСО, СН3ОН, PPh3 и TsOH имеют экстремальный характер с максимумами при РСО ≈ 1,8 МПа, [СН3ОН] = 0,3 моль/л, [PPh3] = 0,03 моль/л, [TsOH] = 0,06 моль/л. Характер зависимостей согласуется с литературными и собственными данными [1-6] по влиянию этих концентраций на скорость гидрокарбалкоксилирования различных олефинов.

Полученные результаты интерпретированы механизмом, включающим в качестве интермедиатов гидридные, алкильные и ацильные фосфинпалладиевые комплексы катионного типа. Механизм дополнен реакциями лигандного обмена, обусловливающими снижение активности катализатора в области высоких концентраций таких участников реакции, как РСО, СН3ОН, PPh3 и TsOH. На основе принципа квазиравновесных состояний получено кинетическое уравнение реакции, подобное кинетическим уравнениям, представленным ранее [2, 5, 6], соответствующее экспериментальным данным в исследуемом диапазоне концентраций участников реакции:

r=kCMol CO TsOH CH3OH1+aTsOH2+bCH3OH2+cCO2+dCOPPh3+eCH3OHPPh3+gPPh32

Методом наименьших квадратов проведена оценка параметров кинетического уравнения.

Литература

- Vavasori, A., Toniolo, L., Cavinato, G. // J. Mol. Catal. A.: Chem. 2003, V. 191, P. 9-21.

- Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С.А. // Нефтехимия. 2008, Т. 48, C. 286-294.

- Vavasori A., Cavinato G., Toniolo L. // J. Mol. Catal. A: Chem. 2001. V. 176. P. 11-18.

- Крон Т.Е., Терехова М.И., Носков Ю.Г., Петров Э.С. // Кинетика и катализ. 2001. Т. 42. №2. С. 204-211.

- Аверьянов В.А., Севостьянова Н.Т., Баташев С.А., Несоленая С.В. // Нефтехимия. 2006. Т. 46. № 6. С. 435-455.

- Аверьянов В.А., Баташев С.А., Севостьянова Н.Т., Носова Н.М. // Кинетика и катализ. 2006. Т. 47. N 3. С. 381-390.