Статистическая проверка распределения Розина-Рамлера для измельчения старого асфальтобетона в электромагнитном поле

А.В.Новожилов, ЯФ МФЮА

Научный руководитель: д.т.н. доцент А.А.Мурашов

Предлагается материал после фрезерования дополнительно измельчать в электромагнитном поле. Проведенные экспериментальные исследования позволяют сделать вывод о том, что функция распределения  хорошо описывается уравнением  Розина-Раммлера:

(1)  , где  (2)    F0(x)=0xf0(x')dx',

Целью является определение опытных констант процесса измельчения и статистическая проверка распределения (1).

На рис.3. приведены характерные кривые изменения гранулометрического состава асфальтовой крошки,  в процессе измельчения в лабораторной установке.

Рис. 3. Изменение гранулометрического состава в процессе измельчения:

Статистическая проверка соответствия данных по измельчению старого асфальтобетона в ЭМИ распределению (1) осуществлялась по критерию Пирсона. Весь интервал размеров частиц разбивался на 7 интервалов в соответствии с размерами ситового анализа. Определялось теоретическое значение массы частиц, принадлежащих интервалу  по следующей формуле (3)   – вероятность попадания размера частиц в интервал размера частиц (,) определялась по следующей формуле (4) . После этого определялись статистические значения массы частиц  , лежащих в интервале .

По найденным теоретическим и статистическим данным рассчитывалось значение величины (5)

По заданному числу интервала определяем число степеней свободы [ ]. Так как распределение (1) имеет только один определенный параметр, то получаем (6) ,  где - число интервалов.

В таблице 1 приведены  расчетные значения массы , значения массы , определенные опытным путем, и значения критерия .

Таблица 1.

| Размер частиц (мм) | Расчетная масса (г) |  |  | Опытная масса (г) |  |  | Значения критерия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,071 | 37 | 53 | 69 | 33 | 55 | 73 | 1,9217 | 1,6615 | 1,4119 |
| 0,14 | 45 | 59 | 72 | 39 | 63 | 75 |  |  |  |
| 0,315 | 84 | 115 | 142 | 91 | 118 | 146 |  |  |  |
| 0,63 | 233 | 256 | 273 | 235 | 253 | 268 |  |  |  |
| 1,25 | 231 | 243 | 241 | 235 | 240 | 238 |  |  |  |
| 2,5 | 233 | 199 | 162 | 231 | 195 | 160 |  |  |  |
| 5 | 107 | 66 | 39 | 108 | 64 | 36 |  |  |  |
| 10 | 30 | 9 | 3 | 28 | 12 | 4 |  |  |  |

В соответствии с вычисленными значениями критерия  и числом степеней свободы   доверительная вероятность оказалась лежащей в интервале (0,9; 0,95). Это позволяет сделать вывод о соответствии статистических данных распределению (1) с доверительной вероятностью превышающей 0,9.